Визит на физический факультет делегации Национального Чао Тун Университета, Тайвань и сверхпроводимость халькогенидов железа

В рамках реализации программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова в сентябре 2012 года на кафедре физики низких температур и сверхпроводимости физического факультета состоялся Российско-Тайваньский симпозиум по «Магнетизму, сверхпроводимости и электронным свойствам низкоразмерных систем». На нем были подведены итоги совместных исследований и намечены направления дальнейшего сотрудничества. Совместные исследования опираются на образцы и экспериментальные данные, полученные в новой лаборатории Московского университета «Квантовые основные состояния материи». В этой лаборатории выращиваются и исследуются монокристаллы новых сверхпроводящих и магнитных материалов, востребованные во всем мире (Германия, Индия, Тайвань, Украина, Япония). В работах с исследователями Национального Чао Тун Университета (National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan) определены базовые характеристики и получена уникальная научная информация о сложных катион-замещенных перовскитах Eu1-xCaxCoO3-delta, фосфате хрома Cr3(PO4)2 [1], халькогенидах железа FeSe [2] и FeTe (см. фото 1).

| Монокристалл халькогенида железа. Экспериментальные исследо-вания сверхпроводящего халькогенида железа. |  |
| --- | --- |

Так, в частности, изучение динамики квазичастиц в монокристаллах FeSe методом измерения двухцветной переходной отражательной способности (R/R обеспечило беспрецендентный объем информации о халькогенидах железа [3]. Амплитуда быстрой компоненты (R/R ясно указывает на конкуренцию спиновых флуктуаций и сверхпроводимости. Наряду с транспортными измерениями анализ времени релаксации свидетельствует об аномальном поведении FeSe при 90 К и 230 К. Первая из этих аномалий указывает на структурный фазовый переход и связанное с этим смягчение фононного спектра. Вторая аномалия предполагает не наблюдавшийся ранее переход или кроссовер. Константа электрон-фононной связи ( была найдена равной 0.16, что указывает на нетривиальный механизм сверхпроводимости в FeSe.

По завершении конференции между физическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и факультетом естественных наук Национального Чао Тун Университета был подписан договор о сотрудничестве в науке и образовании.

- A.N. Vasiliev, O.S. Volkova, J.-Y. Lin, et al., Weak ferrimagnetism and multiple magnetization reversal in α-Cr3(PO4)2, Phys. Rev. B 85, 014415 (2012).

- J.-Y. Lin, Y.S. Hsieh, D.A. Chareev, et al., Coexistence of isotropic and extended s-wave order parameters in FeSe as revealed by low-temperature specific heat, Phys. Rev. B, 84, 220507(R) (2011).

- C.W. Luo, J.-Y. Lin, D.A. Chareev, O.S. Volkova, A.N. Vasiliev, Quasiparticle dynamics and phonon softening in FeSe superconductors, Phys. Rev. Lett. 108, 257006 (2012).

Васильев Александр Николаевич,

anvas2000@yahoo.com

8(495)9329217